3-1. 일반사항

가. 적용범위

본 시방서는 "발포 폴리스티렌 경량 복합패널(Expanded Polystyrene Lightweight Concrete Composit Panel : 이하 패널이라 한다.)을 건축물 또는 공작물위 지하 이중벽 및 간막이 벽으로 사용하는 공사에 대하여 규정한다.

나. 적용규준

다음 규준은 본 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1. 한국산업규격(KS)

1-1. KS A 3101 샘플링 검사 통칙

1-2. KS B 5209 강제줄자

1-3. KS F 1505 건축 구성재의 기본공차 및 치수정하기

1-4. KS F 2257 건축 구조부분의 내화 시험 방법

1-5. KS F 2273 조립용 판 및 그 구조부분의 성능시험 방법

1-6. KS F 2808 실험실에서의 음향 투과 손실 측정방법

1-7. KS L 5201 포틀랜드 시멘트

1-8. KS M 3502 경질염화 비닐 골판

1-9. KS M 3808 발포 폴리스티렌 보온재

2. 적용부위 : 설계도면에 준하여 주요적용부위는 다음과 같다.

1) 지하 전층 외곽 옹벽 결로 방지벽

2) 아파트 및 오피스텔 간막이 벽

3) 내화 및 차음을 요하는 세대 간막이 벽

다. 용어의 정의

제조업자 : 패널을 생산, 공급하는자

감 독  원 : 공사발주자 또는 원도급자가 지정하는 공사감독이나 감리를 하는 자

담 당  원 : 건설현장의 전체공사의 수행이나 공사책임자 또는 담당자

시 공  도 : 패널의 종류, 수량, 설치위치와 방법 등이 포함된 패널의 시공에 필요한 도면

접 착  제 : 패널과 패널의 맞닿는 면 접합을 위해 사용하는 재료

충 진  재 : 패널부재 상호간 또는 패널과 타 부재와의 틈새에 충진용으로 사용하는 재료

마감도재 : 패널 표면에 칠하거나 도포하는 마감재의 총칭

접합철물 : 패널부재 상호간 또는 패널과 타 부재를 연결용으로 사용하는 철물의 총칭

라. 제출서류

1) 시공계획서

패널면 마감재에 관한 사항, 자재의 운반, 보관계획, 품질관리등이 포함된 시공계획서

2) 자재 제품자료

패널 및 부속재에 관한 자료가 포함된 제조업자의 제품자료

3) 시공 상세 도면

패널나누기,모서리,이음부,구조체 연결,고정철물 및 설비배관 관통부 주위의 부분 처리방법이 포함된 시공 상세도

4) 시공확인서

시공자는 사전에 견본시공을 한 후 제품 적용에 대한 적합성 여부를 확인한 후 서명 날인    한 견본 시공 보고서를 감독원에 제출하여 승인을 받아야 한다.

마. 자격

본 공사와 유사한 용도의 시공실적과 시공경력이 있고 또한 제조공장을 보유한 전문 건설업체로 하며 자격을 확인할 수 있는 증빙자료를 제출하여야 한다.

바. 견본시공

1) 감독원이 지정하는 위치에 20㎡이상 견본시공을 하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

2) 견본 시공 부위는 당해 공사에 적합한 판정이 있을 경우 시공물의 일부분으로 간주한다.

사. 운반 및 보관

1) 패널은 변형이 생기지 않도록 주의하여 운반한다.

2) 패널은 공장에서 운반한 차가 직접 시공장소에 하역함을 원칙으로 하고 부득이 야적을 할 경우 가능한 한 소운반 거리가 짧게 한다.

3) 패널은 뒤틀림, 균열 등의 손상이 생기지 않도록 목재 등의 보강재를 수평으로 깔고 그위에 정리하여 쌓는다.

4) 패널의 적재는 1단으로 하여야 한다.

3-2. 자재

가. 패널

1) 패널은 (주)신영테크, 신영씨앤아이(주) 품질기준에 적합하거나 위와 동등 이상의 성능을 갖는 것으로 한다.

2) 종류별 두께, 설계하중, 내화성능 등은 특기시방서 또는 도면에 따른다.

3) 패널의 반입시에 종류, 치수 및 형상에 대해 담당원의 확인을 받는다.또한 외관에 대해서는 담당원의 검사를 받고 사용상 유해한 균열, 파손이 있는 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

나. 철물

1) 지하 방습벽에 사용하는 철물은 KSD 3528 의 품질규정에 적합하여야한다.

2) 패널설치에 사용하는 철물은 KSD 3528(전기아연도금강판 및 강대)의 품질규정에 적합하거나, 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것으로 한다.

다. 부착용 부재

1) 패널설치에 사용하는 부착용 부재는 (주)신영테크, 신영씨앤아이(주) 품질기준에 적합하거나, 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것으로 한다.

라. 모르터

판넬의 보수 및 접착에 사용하는 모르터의 재료는 패널 제조업자 또는 모르터 전문 제조업자가 패널공사용으로 제조한 것을 사용한다.

마. 충전재

패널과 구조체, 창호등 이질재와 만나는 틈새에는 경질우레탄 또는 시멘트몰탈 사춤을 밀실하게 채워야 한다.

바. 접착재

패널과 패널의 접착에 사용하는 접착제의 재료는 패널 제조업체가 패널 공사용으로 제조한 것으로 한다.

사. 방청재

철물위 용접부위에는KSM 5331 (광명단 조합페인트)에 적합한 것으로 한다.

아. 내화실란트

내화가 필요한 부분은 내화 실란트로 밀실하게 충진한다.

3-3. 시공

가. 시공 공통사항

1) 일반사항

가) 시공자는 공사에 앞서 시공도 및 시공계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받는다.

나) 시공자는 불량부위가 발생되지 않도록 타 공정과의 업무 분장을 사전에 명확히 한다.

다) 현장에 반입되는 재료는 3-2항의 규정에 적합한 것으로 한다.

라) 시공자는 공사 완료후, 담당원의 검사 및 승인을 받는다.

2) 가설공사

가) 시공자는 공사에 앞서 필요한 가설공사를 한다.

나) 3M이상 패널 설치공사에서는 원칙적으로 틀비계를 설치한다.

다) 패널의 양중, 철물용접, 패널설치작업 등에 필요한 적정의 공사용 전력을 확보한다.

3) 운반

가) 패널은 변형이 생기지 않도록 주의하여 운반한다.

나) 패널은 공장에서 운반한 차가 직접 시공장소에 하역함을 원칙으로 하고 부득이 야적을 할 경우 가능한 한 소운반 거리가 짧게 한다.

다) 패널은 뒤틀림, 균열 등의 손상이 생기지 않도록 목재 등의 보강재를 수평으로 깔고 그위에 정리하여 쌓는다.

라) 패널의 적재는 1단으로 하여야 한다.

4) 현장가공

가) 패널의 홈파기는 가능한 패널 1매당 1개소에 한하고, 또한 폭 30mm이내. 깊이 10∼      30mm 이내로 한다.

나) 위의 범위를 넘어 절단,홈파기를 하는 경우에는 부재의 강도 등을 확인하고 담당원의      승인을 받는다.

5) 죠인트 줄눈 내화처리

죠인트 줄눈에 내화성능이 요구되는 경우에는 내화 줄눈재를 충전한다.

6) 충전재의 양생

가) 충전재의 경화전까지는 패널의 유해한 진동이나 충격을 주어서는 안된다.

나) 충전재의 충전이나 경화에 유해한 기상조건일 때에는 담당원의 지시에 따른다.

7) 보수

패널의 보수는 설치 완료후 패널 제조업체의 규정에 적합한 품질의 재료로 한다.

단, 설치 완료후에 보수할 수 없는 부분은 담당원의 지시에 따라 설치 전에 할 수 있다.

8) 설치 완료후의 보호

시공자는 설치가 완료된 패널이 방수공사 및 내장공사 시작 전까지 기상악화 및 기타의 원인에 의해 흔들림, 파손, 오염 등이 없도록 적절한 방법으로 보호, 양생하여야 한다.

9) 연관공사

가) 담당원은 패널을 설치하기 전,반드시 골조에 대한 정밀한 검측을 하여 기준선을 정하고 패널공사에 부적절한 경우 즉시 보정공사를 해야 한다.

나) 패널설치 후 시공자는 설비 및 전기시공자의 매입 배관 및 전기박스 설치위치 표식에 따라) 전용 홈파기 공구를 사용하여 홈파기를 한다. 배관 및 전기박스 설치 완료후에 전기공정시공자는 보수 모르터로 밀실하게 틈을 메운다.

나. 지하 이중벽

1) 일반사항

내부가 고온 다습하거나 약품등에 의해 유해한 환경일 경우에는 감독원의 승인을 받아 보호 조치 후 사용할 수 있다.

2) 설치 바탕

가) 패널을 지지하는 바닥,보 등의 면이 고르지 못할 경우에는 패널의 설치에 앞서 유관공사자와 협의하여 바탕면을 수평으로 조정한다.

나) 패널 고정철물을 설치하기에 앞서 먹매김을 정확히 한다.

다) 유관 공종의 부착물 및 설비 개구부 주변에는 유효한 개구부 보강재를 설치한다.

3) 설치

가) 패널을 설치하기 전 시공도에 따라 먹매김을 한다.

나) 구조체의 변형이 직접 패널에 전해지지 않도록 상부 구조체와 패널의 사이에는 10∼20mm 정도의 여유를 둔다.

다) 패널과 기둥이 접하는 부위와 패널과 이질재가 접하는 부위에는 10∼20mm의 신축 줄눈을 설치한다.

라) 모서리 등의 파손이나 마모의 우려가 있는 부위에는 유효한 보강처리를 한다.

4) 마감(죠인트 퍼티)

가) 마감재의 종류는 특기시방에 따른다.

나) 패널의 죠인트는 종이 테이프 마감 후 퍼티로 처리한다.

다) 패널 표면을 충분히 건조시키고, 이물질을 완전히 제거한 후 마감을 한다.

5) 마감(도장)

가) 마감재의 종류는 특기시방에 따른다.

나) 도장재로 마감하는 경우에는 제조업자의 시방에 따른다.

다. 간막이 벽

1) 일반사항

내부가 고온 다습하거나 약품 등에 의해 유해한 환경일 경우에는 감독원의 승인을 받아

보호 조치 후 사용할 수 있다.

2) 설치 바탕

가) 패널을 지지하는 바닥, 보 등의 면이 고르지 못할 경우에는 패널의 설치에 앞서 유관공정과 협의하여 바탕면을 수평으로 조정한다.

나) 패널 고정철물을 설치하기에 앞서 먹매김을 정확히 한다.

다) 창 및 출입구 등의 개구부 주변에는 유효한 개구부 보강재를 설치한다.

3) 설치

가) 패널을 설치하기전 사용도에 따라 먹매김을 한다.

나) 구조체의 변형이 직접 패널에 전해지지 않도록 상부 구조체와 패널의 사이에는 10∼20mm 정도의 여유를 둔다.

다) 패널과 기둥이 접하는 부위와 패널과 이질재가 접하는 부위에는 10∼20mm의 신축 줄눈을 설치한다.

라) 모서리 등의 파손이나 마모의 우려가 있는 부위에는 유효한 보강처리를 한다.

4) 마감(죠인트 퍼티)

가) 마감재의 종류는 특기시방에 따른다.

나) 패널의 죠인트는 종이테이프 마감 후 퍼티로 처리한다.

다) 패널 표면을 충분히 건조시키고, 이물질을 완전히 제거한 후 마감을 한다.

5) 마감(도장)

가) 마감재의 종류는 특기시방에 따른다.

나) 항상물이나 습기에 면한 부위에는 방수처리를 해야한다.

다) 도장재로 마감하는 경우에는 제조업자의 시방에 따른다.

라. 양생

1) 충전재의 경화전까지는 패널의 유해한 진동이나 충격을 주어서는 안된다.

2) 충전재의 충진 또는 그 경화에 유해한 기상조건일 때에는 감독원의 지시에 따른다.

마. 보호

시공자는 설치가 완료된 패널이 방수공사 및 내장공사 및 내장공사 시작전까지 흔들림, 파손, 오염등이 없도록 적절한 방법으로 보호하여야 한다.